附件3

节能减排与低碳技术成果报告

（样例）

技术类型： A

A. 能效提高技术     B.废物和副产品回收再利用技术

C. 清洁能源技术     D.温室气体削减和利用技术

一、技术名称：预烧成窑炉技术

二、适用行业：水泥

三、技术提供方：中国建筑材料科学研究总院

四、适用范围：可应用于预分解窑的新线建设或对分解炉系统的技术改造，需配套相应的耐火材料，并注意原料中的碱、氯等有害元素。

五、技术内容

该技术通过提高回转窑入窑物料温度，大幅度减少或消除水泥回转窑内残留的低效传热过程，解决水泥烧成中的热瓶颈问题，实现熟料的细粒快烧和高效冷却，并通过采用抗结皮材料、耐高温材料和隔热材料，改变回转窑的长径比、转速和斜度等配套措施，从而明显提高水泥质量，降低烧成热耗和粉磨电耗，提高熟料质量的综合效果。

六、节能与温室气体减排效果

该技术可以使得窑熟料产量大幅度提高，熟料烧成热耗下降，水泥熟料强度增加，窑尾废气浓度降低等。较传统新型干法水泥技术，增加产量10%~20%左右，降低烧成热耗5%~10%，吨熟料二氧化碳排放量减排约15千克以上。

七、技术示范情况

鲁南中联2#窑2500吨/日新型干法水泥生产线于2009年10月进行节能减排技术改造，2010年8月点火投产。生产线选用改进型RSP预分解系统，分解炉用煤最高突破70%，大大减轻回转窑的负荷，实现系统的高产。生产线自投产后运行顺畅平稳高效，易于操作控制、系统产量高、消耗低、质量优良。回转窑系统投料量稳定运行在230吨/小时，折合日产熟料3180吨/日；分解炉给煤量9.3吨/小时，回转窑给煤量4.9吨/小时，折合吨熟料热耗726大卡；吨熟料烧成电耗57.36度；熟料游离钙<1.5%。

八、投资估算

对于新线投资，与传统新型干法生产线相当，即300~350元/吨熟料。对于技术改造，投资成本按新增产量计算，约为200~300元/吨熟料。以5000吨/日新型干法生产线改造为例，投资为3000~9000万元，年运行维护成本基本与传统新型干法生产线相当。

九、投资回收期

以5000吨/日生产线新型干法生产线改造为例，投资为3000~9000万元，热耗降低5%~10%，则吨熟料生产成本降低5.9~10.8元，投资回收期为1.5~9年。

十、成果转化推广前景

该技术成果尚处于局部推广阶段，“十二五”技术普及率可达3%左右。

抄送：中国21世纪议程管理中心。